مقدمه:

در ژئوشيمي اكتشافي سه بخش اساسي وجود دارد كه شامل نمونه‌برداري، تجزيه نمونه‌ها و تفسيرنتايج مي‌باشد كه در اين بين نمونه‌برداري صحيح از اهميت خاصي برخوردار است. نظر به تشخيص آنومالي‌هاي واقعي و تميز انواعي كه به نهشته‌هاي كانساري مرتبط مي‌باشند، از ساير انواع آن، لازم است تا جزء ثابتي از رسوبات آبراهه‌اي (براي مثال جزء 80- مش) و يا كاني‌سنگين (جزء20-) مورد آزمايش قرار مي‌گيرد. همچنين برداشت قطعات كاني‌سازي شده كف آبراهه، قطعات پوشيده شده از اكسيدهاي آهن و منگنز، قطعات حاوي سيليس آمورف و يا كربناتهاي سيليسي‌شده براي آناليز يك يا چند عنصر يا كاني خاص، مي‌تواند مفيد واقع شود. عواملي كه بايد در اين خصوص در نظر گرفته شوند شامل تيپ كانسار مورد انتظار، سنگ درونگير، محيط تكتونيكي و دامنه سني واحدهاي زمين‌شناسي مي‌باشند.

به طور كلي چگالي نمونه‌برداري از رسوبات آبراهه‌اي، تابع دانسيته آبراهه‌ها در حوضه آبريز است. براي مناطق خشك چگالي نمونه‌برداري مي‌تواند به اندازه يك نمونه براي هر 1 تا 10 كيلومتر مربع تغيير كند.

طراحي شبكه نمونه برداري:

در طراحي شبكة نمونه‌برداري عوامل مؤثري مي‌توانند دخالت داشته باشند. طراحي نمونه‌برداري طوري صورت گرفته است كه حداكثر سازگاري را با روش مركز ثقل داشته باشد. براي اين منظور نقشة آبراهه‌هاي ناحيه با استفاده از نقشة توپوگرافي و با كمك گيري از عكس‌هاي هوايي ترسيم مي‌گردد. همچنين با كمك‌گيري از نرم افزارهاي GIS عواملي چون سنگ‌شناسي، تكتونيك، كنتاكت‌هاي توده‌هاي نفوذي و يا خروجي با نواحي اطراف، نواحي اطراف گسلها، زون‌هاي دگرسان‌شده، مناطق مشكوك به آلتراسيون كه با استفاده از عكسهاي ماهواره‌اي تشخيص داده شده به همراه مطالعات انجام شده و انديسهاي معرفي شده در مناطق مختلف نيز در طراحي بهينة شبكه حائز اهميت است. با در نظر گرفتن اين موضوع، از مساحتي نزديك به 2500 كيلومتر مربع تعداد 549 نمونه ژئوشيمي طراحي گرديد.

انجام عمليات نمونه برداري:

عمليات نمونه برداري توسط اكيپ كارشناسي و با كمك‌گيري از دستگاهGPS  انجام گرفت. از تعداد 549 نمونة ژئوشيمي، با توجه به شرايط مناسب ليتولوژي منطقه تعداد  553 نمونه ژئوشيمي برداشت گرديد.

هر نمونة ژئوشيمي متشكل از حدود 500 گرم جزء80-  مش رسوبات آبراهه‌اي مي‌باشد كه 100 گرم از نمونه‌ها را براي آزمايشگاه در نظر گرفته و ما‌بقي  براي بايگاني در نظر گرفته مي‌شود.

براي شناسايي نمونه‌ها شماره‌هايي كه از قبل در اختيار كارشناسان قرار گرفته و منحصر به فرد است، اختصاص مي‌دهيم. اين شماره‌ها شامل يك كد دو حرفي معرف منطقه كه حرف اول آن نمايانگر حرف اول برگة 1:100000 و حرف دوم نيز نشان‌دهندة حرف اول شيت 1:50000 آن منطقه است. در طي نمونه‌برداري برخي معيارها نيز اعمال گرديد:

1 – نمونه پس از كنارزدن مواد سطحي بستر آبراهه برداشت گرديد.

2 – به منظور كاهش خطاي نمونه‌برداري سعي شده تا حد امكان طول مسير برداشت نمونه در آبراهه افزايش يابد مشروط بر اينكه در طول مسير شاخة فرعي جديد آبراهه را قطع نكند.

3- از برداشت مواد آلي اجتناب شد چرا كه اغلب بدليل ارتباط با پديدة جذب، غلظت فلزات در آنها بالا است.

4 - برمبناي نظر كارشناسان و با توجه به اهداف اكتشاف در صورت لزوم اقدام به تغيير وضعيت شبكه نمونه‌برداري گرديد.

نقشه شماره 1 موقعيت مكاني نمونه‌هاي ژئوشيميايي برداشت شده را نشان مي‌دهد.

آماده‌سازي نمونه‌ها:

همانطوري‌ كه عنوان شد نمونه‌هاي ژئوشيميائي با الك 80 مش الك گرديدند و به ميزان 100 گرم از نمونة الك شده به منظور ارسال به آزمايشگاه آماده‌سازي شد. براي اين منظور مقدار 100 گرم از نمونة آبراهه‌اي انتخاب و بوسيله پودركنندة ريگي تا زير 200 مش پودر گرديد و از بخش پودر‌شده مقداري براي تجزيه انتخاب و مابقي بخش پودر شده زير200 مش بايگاني گرديد.

آناليز نمونه‌هاي ژئوشيميائي:

در اين پروژه 44 عنصر يعني La, Zn,Cr, Mn, Ba, Au, Na, S, Zr, Hg, Ag, B, As, Co, Cu Cd, Te, U, Mg, Be, K, V, P, Li, Ca, Sc, Al, Fe, Ti, Sr, Tl, Cs, Ce, Bi, Y, Th, Sn, Rb, Pb, Nb, Mo,   Sb, W,  Ni, مورد تجزيه شيميائي قرار گرفتند. عنصر Au به روش اسپگتروگراف نشري و عناصر W و Mo به روش پلاروگراف و ساير عناصر به روش جذب اتمي اندازه‌گيري شده‌اند. جدول مربوطه به آناليز نمونه‌ها درCD  آورده شده‌است.

روش آناليز نمونه‌هاي ژئوشيميايي و حد حساسيت دستگاهها:

مهمترين پارامتر در انتخاب روش آناليز، حد حساسيت آن مي‌باشد. اصولاً وجود مقادير سنسورد براي يك عنصر در تجزيه و تحليل‌هاي آماري اختلال ايجاد مي‌كند و علاوه بر اين از آنجا كه در اكتشافات ژئوشيميائي اهميت و كاربرد مقادير عددي مربوط به هر يك از عناصر صرفاً به منظور مقايسه نسبي آنها با يكديگر براي تعيين مقادير آنومالي مي‌باشد، لذا حصول مقادير عددي (غير سنسورد) براي يك عنصر از درجة اهميت بالائي برخوردار است. حد حساسيت يك روش  آزمايشگاهي براي يك عنصر در ارتباط با مقدار زمينة آن انتخاب مي‌شود و بايد كوچكتر از آن باشد. لذا با توجه به توضيحات فوق مقادير حد حساسيت براي عناصر مورد نظر با توجه به تكنيك‌هاي آزمايشگاهي موجود و مقدار زمينة عناصر تعيين شد تا با توجه به فراواني كم عناصر دربرخي از اين سنگ‌ها تا حد امكان مقادير غير‌سنسورد حاصل شود.

| SAMPLE | Au | Cr | Mn | Sr | Zn | Ba | Be | Ti | Fe | Al | La |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNITS | ppb | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm |
| DETECTION | 1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10 | 100 | 10 | 10 |
| METHOD | FA3 | IC3E | IC3E | IC3E | IC3E | IC3E | IC3E | IC3E | IC3E | IC3E | IC3E |
| SAMPLE | Ag | As | B | Bi | Co | Cu | Mo | Ni | Pb | Sb | Sn |
| UNITS | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm |
| DETECTION | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| METHOD | IC3M | IC3M | IC3M | IC3M | IC3M | IC3M | IC3M | IC3M | IC3M | IC3M | IC3M |
| SAMPLE | Sc | Ca | Li | P | V | Mg | K | Na | S | Zr | Hg |
| UNITS | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm |
| DETECTION | 1 | 10 | 0.5 | 5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 50 | 5 | 0.05 |
| METHOD | IC3E | IC3E | IC3E | IC3E | IC3E | IC3E | IC3E | IC3E | IC3E | IC3E | IC3M |
| SAMPLE | W | Cs | Nb | U | Te | Cd | Rb | Th | Y | Ce | Tl |
| UNITS | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm |
| DETECTION | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0.5 | 0.1 |
| METHOD | IC3M | IC3M | IC3M | IC3M | IC3M | IC3M | IC3M | IC3M | IC3M | IC3M | IC3M |

دقت آناليز نمونه‌هاي ژئوشيميايي:

پس از آناليز و بدست آوردن نتايج آزمايشگاه بايد كيفيت و دقت نتايج آناليز مورد بررسي قرار گيرد و اين كنترل از اهميت ويژه‌اي برخوردار است زيرا اولاً ميزان اعتماد به داده‌ها را مشخص مي‌كند و ثانياً اگر خطاي داده‌ها زياد باشد بهتر است در تفسير نتايج دقت بيشتري را به عمل آورد.

براي اين منظور مي‌توان در مرحلة آماده‌سازي نمونه‌ها يك سري نمونه تكراري تهيه كرد و به همراه نمونه‌هاي اصلي به آزمايشگاه فرستاد و سپس دقت اندازه‌گيري‌ها را محاسبه كرد. در نتيجه از دياگرام كنترلي طراحي شده براي 10% خطا كه در سال 1976 توسط تامپسون ارائه شده استفاده گرديد. لذا ابتدا جداول (2-1) تا (2-43) تهيه گرديد كه در ستون اول اين جداول نام متغير، در ستون دوم شمارة نمونه‌ها، ستون‌ سوم شمارة نمونه تكراري معادل و در ستون‌هاي چهارم و پنجم مقادير اندازه‌گيري شده براي هر جفت نمونه، در ستون ششم مقدار ميانگين و در ستون هفتم قدر مطلق تفاضل هر زوج نمونه آورده شده است. براي مثال جداول (2-1) تا (2-6) در ذيل و ساير جداول درCD  آورده شده است.

در دياگرام كنترلي تامپسون، محورهاي لگاريتمي افقي و قائم به ترتيب مقادير ميانگين و قدر مطلق تفاضل دو اندازه‌گيري نمونة تكراري را نشان مي‌دهد. پس از پياده كردن نقاط مربوط به جفت نمونه‌هاي آناليز شده در صورتيكه 90% داده‌ها زير خط معادل10% و 99% داده‌ها زير خط معادل 1% قرار گيرند خطا درحد 10% خواهد بود.

بر اساس محاسبات انجام‌شده دياگرام كنترلي هر يك از عناصر ترسيم گرديده است. اشكال (2-1) تا (2-11) دياگرامها‌ي كنترلي تامپسون عناصر مورد نظر را نشان مي‌دهد.

همچنين اشكال (2-12) تا (2-15) انطباق آناليز نمونه‌هاي تكراري را براي عناصر مختلف را نشان مي‌دهد.

در مرحلة بعد مي‌توان از رابطه

براي اطلاع از ميزان خطاي نسبي (RE)استفاده نمود كه در اين فرمول ، N تعداد نمونه‌هاي تكراري ، D و S به ترتيب تفاوت و مجموع مقادير اندازه‌گيري شده در نمونه‌هاي تكراري متناظر مي‌باشد. با توجه به رابطه فوق ميزان خطاي نسبي در جدول (2-7) آورده شده‌است. همانطور كه ديده مي‌شود عناصر Ag, Cd ميزان خطاي نسبي بالائي را نشان مي‌دهد. ميزان متوسط خطاي نسبي در سطح اعتماد 95% برابر 902/16 مي‌باشد. شكل (2-16) ميزان خطاي نسبي را براي عناصر مختلف به صورت نمودار نشان مي‌دهد.